## Slide 1: A járműgyártás területén alkalmazott korszerű kötés technológiák
Összeállította:
Polák József

## Slide 2: A javításban és gyártásban alkalmazott kötés technológiák
Hegesztés,
Szegecselés,
Alakzáró lemezkötések,
Ragasztás,
Forrasztás,

## Slide 3: Hegesztés technológiák
Lánghegesztés,
Bevont elektródás kézi ívhegesztés,
Fogyóelektródás kézi ívhegesztés,
Argon védőgázas wolframelektródás ívhegesztés,
Ellenállás- ponthegesztés,
Ultrahangos hegesztés,
Lézerhegesztés,
Elektronsugaras hegesztés,

## Slide 4: Hegesztés és környezete

## Slide 6: Vas-szén állapotábra
* - % carbon (by mass) ** - temperature (ºC) A - perlite (eutectiod) B - ledeburite (eutectic) a - α + perlite b - Fe3C + ledeburite + perlite c - Fe3C + ledeburite d - cementite Fe3C + graphite e - ferrite α f - α + γ g - austenite γ h - γ + Fe3C + ledeburite i - Fe3C + ledeburite j - γ + liquid k - liquid l - liquid + Fe3C m - δ + γ n - δ o - γ + liquid

## Slide 7: Acél alkatrészek hegesztéses javítása
Ötvözött alkatrészek súly csökkentéshez.
Ötvözők: Ni, Mn, Si, Cr, V, Mo
Szén egyenérték: ha Ce < 0,25% akkor külön feltétel nélkül hegeszthető.
(IIW) International institut of Welding:

## Slide 8
(Uwer- Höhne)
0,25% C tartalom felett különleges technológia szükséges, mert az átmeneti zónában martenzit (rideg, repedés érzékeny) keletkezik, amely káros hatással van a hegesztésre.

## Slide 9
A technológia végrehajtásának feltételei:
előmelegítés: Ce% < 0,45 < 100C°
0,45…0,6 100…250C°
Ce% > 0,6 250…350C°
lassú hűtés,
feszültség mentesítés: 180 ± 10C°

## Slide 10: Autógén

## Slide 11: Egyfokozatú nyomáscsökkentő

## Slide 12: Kisnyomású hegesztőpisztoly szerkezete

## Slide 13: A hegesztőláng jellemzői

## Slide 14: Jobbra és balra hegesztés

## Slide 15: BKI

## Slide 17: Bevont elektródás ívhegesztés ömlesztő folyamat egyenes polaritás esetén

## Slide 18: Az áramforrás és az ív statikus jelleggörbéi

## Slide 20: Hegesztő áramforrások szabályozása

## Slide 21: Kézi és gépi szabályozás

## Slide 22: Teljesítmény tranzisztoros szabályozás

## Slide 23: Frekvencia átalakítós egyenirányító (inverter)

## Slide 24: AFI, Co2

## Slide 25: AWI

## Slide 27: Ellenállás- ponthegesztés

## Slide 31: Ultrahangos ponthegesztés

## Slide 32
Különböző
kötésformák

## Slide 34: Elektronsugaras hegesztés

## Slide 35
Varrat szélesség mélység arány: 1:5 … 1:25
Nagy energia sűrűség: <104 W/mm2

## Slide 36: Lézersugaras hegesztés
Lézerfény:
egyszínű,
azonos frekvenciájú,
monokromatikus (koherens)

## Slide 37: Lézersugaras hegesztés

## Slide 38: Szilárdtest lézer

## Slide 39: CO2-gáz lézer

## Slide 40
Jellegzetes lézer
hegesztett kötések

## Slide 41: Alkalmazási példák

## Slide 43: Szegecselés
Szegecskötéssel általában lemezszerű alkatrészeket erősítünk úgy össze, hogy a lemezeket kifúrják, és az egymásra helyezett lemezeket a furatba rakott szegeccsel összekötik.
A szegecskötésben a szegecsszár zömítésével és egy záró fej kialakításával két vagy több alkatrészt erősítenek egybe, oldhatatlanul.

## Slide 45: A szegecselés csoportjai
Szilárdkötés: A szegecskötés az egyik alkatrészről a másikra erőt visz át.
Tömítő kötés: Fő feladat az illesztések tömítésének biztosítása, a terhelésátvitel alárendelt szerepet játszik.
Tömítő szilárdkötés : Mindkét funkció fontos.
Különleges kötés: A kis erőhatással szembeni ellenállás, és a szerelés megkönnyítése a cél.

## Slide 46: A szegecskötések alkalmazási területe
Könnyűszerkezetes építésmód,
Jármű váz építés,
Repülőgép építés,
Járműalkatrész gyártás, javítás:
- kuplungtárcsa,
- tehergépjármű fékpofa,
- Automataváltó tengelykapcsoló kosár.
- stb.
Kazángyártás,
Tartály gyártás,

## Slide 47: Szegecselés típusai
Hideg szegecselés:
acél szegecs esetén d<10mm,
könnyűfém szegecseknél d<20mm,
A szegecs terhelése palástnyomás és lemezek felfekvési síkjában nyírófeszültség.
Meleg szegecselés:
Az acél szegecseket vörös izzásig hevítik és helyezik a furatba úgy, hogy a szegecsszár teljesen kitölti a furatot.
A szegecs kihűléskor összehúzódik és összeszorítja az alkatrészeket.
Ha a terhelés nagyobb mint a kötéskor keletkezett súrlódó erő, a szegecs akkor kezd nyíródni.

## Slide 50: Szegecskötések méretezése
A szegecsek méretezése palástnyomásra és nyírásra történik:

## Slide 51: A szegecsek méretének meghatározása
A lemezvastagság és a szegecsátmérő összefüggése:
- egynyírású szegecsnél: s = 0,4 d
- kétnyírású szegecsnél: s = 0,8 d
A szegecsszár hossza:
A szegecsszár méretét meghatározza az összekötendő alkatrészek hossza és a fej kialakításához szükséges ráhagyás (1-2,5*d1)

## Slide 53: Szegecskötés elkészítése

## Slide 54: A szegecselések hibái

## Slide 55: Csőszegecsek, lemezszegecs

## Slide 56: Egyik oldalról hozzáférhető szegecselések

## Slide 57: Alakzáró lemezkötések
Kötés pontozással,
Kötés kitágítással,
Kötés bordázással,
Kötés peremezéssel,
Kötés falcolással,
Kötés lelapolással,

## Slide 60: Forrasztás
Két anyag adhéziós és/vagy diffúziós kötése olyan, az alapfémeket nedvesítő hozaganyag által, melynek az olvadáspontja kisebb, mint az összeforrasztandó fémeké.
A forrasztás termikus eljárás az anyagok kötésére, amelynek során olvasztással a forraszanyag folyékony fázisa keletkezik és a hőmérséklet az alapanyag olvadáspontját nem éri el. Amint a folyékony forraszanyag a forrasztási résbe hatol, az alapanyag és a forraszanyag atomjai helyet cserélnek (diffúzió).

## Slide 61: Alap fogalmak
Diffúzió:
A diffúzió a fizikában és a kémiában használt fogalom. Azt jelenti, hogy valamely anyag részecskéi a hőmozgás következtében egy másik anyag részecskéivel elkeverednek, vagy egy másik anyag részecskéi között valamilyen hajtóerő (pl. koncentráció- vagy feszültségkülönbség) hatására áthaladnak.
Adhézió:
Felületek közötti tapadó képesség. Az adhézió az érintkezésbe hozott felületek anyagi részecskéi (ionok, molekulák, atomok) közti vonzóerővel magyarázható.

## Slide 62: Alap fogalmak
Kohézió:
Kohéziós erőnek nevezzük a szilárd anyag atomjai vagy a folyadék molekulái között fellépő vonzóerőt. Maga a jelenség pedig a kohézió.
Nedvesítés:
A nedvesítés mindig a két anyag
egymáshoz viszonyított tulajdonsága.

## Slide 63: Alap fogalmak
Kapilláris hatás:
A vékony csövekben (kapillárisokban) a folyadékok nem követik a közlekedőedényekre vonatkozó t törvényt.

## Slide 64: Alap Jelenségek
A nedvesítés jelentősége a keményforrasztás esetében
Kapilláris hatás a forrasztási hézagban

## Slide 65: A forrasztás hőmérséklet függősége

## Slide 66: A forrasztás típusai
A forraszanyag olvadási hőmérséklete alapján lágy- és keményforrasztási eljárást különböztetünk meg.
Általában 450 fokig lágyforrasztásról beszélünk, míg a magasabb hőfokon 850–1000 fokig történő forrasztást keményforrasztásnak nevezzük
Elvileg mindkét eljárás azonos elvek alapján valósítható meg, de más eszközök és forraszanyagok szükségesek a folyamat elvégzéséhez.

## Slide 67: A forrasztás technológia alkalmazási területei
Lágyforrasztás
•Elektronikai vezetékek forrasztása
•Elektronikai egységek nyáklapra történő forrasztása
•Rézcsővel készített pneumatikus és folyadék- (fűtés-, vízhálózat) hálózat építése fittingek alkalmazásával
•Ereszcsatorna rendszerek forrasztása
•Feltöltő ónozás (karosszériajavítás)
•Duplacsövű vadászpuska csöveinek forrasztása Stb.
Keményforrasztás:
•Tengelyagykötések forrasztása
•Csőcsonkok rögzítése
•Forgácsoló szerszámok forrasztása
•Csőkarimák kötése
•Lemezszerkezetek forrasztása
•Jármű karosszériaelemek gyártása-javítása
•Stb.

## Slide 68: A láng keményforrasztás jellemzői és eszközei

## Slide 69
- Oxigénpalack (1)
- Disszugázpalack (2)
- Oxigénnyomás-csökkentő (3)
- Disszugáznyomás-csökkentő (4)
- Oxigéntömlő (5)
- Disszugáztömlő (6)
- Visszaégésgátló oxigéntömlőbe (7)
- Visszaégésgátló disszugáztömlőbe(8)
- Lánghegesztő pisztoly (9)
- Szikragyújtó (10)
- Védőszemüveg (11)
- Pormaszk (ez nem kötelező, egyéni döntés alapján)
- Forraszanyag
- Folyasztószer (forraszanyagfüggő)

## Slide 70: A láng keményforrasztás általános technológiai lépései
1. A munkadarabok előkészítése
2. A munkadarabok megtisztítása a felületet borító idegen anyagoktól
3. A forrasztási hely felmelegítése a forrasztási hőmérsékletre gázhegesztő pisztollyal
4. A folyasztószer forrasztási helyre juttatása
5. A forraszanyag kézi adagolása, megolvasztása és a kötés elkészítése (forrasztási folyamat)
6. A forrasztási helyek lehűtése és utánkezelése (a forrasztott daraboknak a folyasztószer maradványaitól való megtisztítása)

## Slide 71: Ami miatt nem az igazi

## Slide 72: Különböző láng típusok

## Slide 73: MIG- forrasztás
A láng keményforrasztás problémáinak kiküszöbölésére fejlesztették ki a fogyóelektródás védőgázas ívforrasztást A MIG-forrasztás – néhány paramétert leszámítva – technológiáját és forrasztókészülékét tekintve megegyezik a MIG-hegesztés technológiájával.
Ez azt jelenti, hogy a forraszanyag dobra csévélve található huzal formájában, és a forrasztás folyamán egy előtoló mű juttatja el a forrasztás helyére.
A forrasztáshoz szükséges hőenergiát villamos áramforrás biztosítja.
A MIG-forrasztásnál, a hegesztéssel szemben, rézbázisú huzalelektródát alkalmaznak hozaganyagként.
A forrasztás ideje alatt a megolvasztott forraszanyag és a forrasztás helyének védelmét a munkadarabon védőgáz látja el.

## Slide 74: A MIG- keményforrasztás általános technológiai lépései
A munkadarabok előkészítése
A munkadarabok megtisztítása a felületét borító idegen anyagoktól
A MIG-forrasztógép beállítása
A forrasztás elvégzése
A forrasztási helyek lehűtése és utánkezelése (a forrasztott daraboknak fröcsköléstől való megtisztítása)

## Slide 75: A MIG keményforrasztáshoz alkalmazott eszközök

## Slide 76: A helyes pisztolytartás és forrasztási irány

## Slide 77: Forraszanyag anyag
A fogyóelektródás védőgázas forrasztás esetén alkalmazott forraszanyag jellemzői horganyzott szénacél forrasztásakor
SG-CuSi3 (DIN 1733)
olvadáspont: 910… 1025 °C
szilárdsági jellemzők: RP0,2 = 250 N/mm2; Rm = 380 N/mm2; A5 = 46%
a javasolt védőgáz: 99% argon + 1% oxigén; 97,98% argon + 2,3% CO2

## Slide 78: A hegesztés és a forrasztás összehasonlítása
Forrasztott pontvarrat
Forrasztott lemezkötés
Hegesztett kötés

## Slide 79
MIG forrasztó berendezések,
Migatronik cég pl. Opel Vectra
CuSi3 ~ 1060C° a forraszanyag olvadáspontja
Előny:
- a kisebb hő terhelés,
- cinkkelt lemezek javítása esetén a cinkréteg sérüléseit is javítani kell (leég),
- forrasztás esetén nagy áramerősséggel dolgozunk gyorsan => a cinkréteg nem sérül